| ENTECSA | RESUMEN DE ENSAYOS | TRABAJO: 04AG0629. CAMINOS SECTORES VI Y XVII DEL PLAN NACIONAL DE REGADÍOS MONEGROS II (T. M. BALLOBAR Y FRAGA) |
| --- | --- | --- |

| CALI- CATA | PROFUN-DIDAD | Muestra | W | GRANULOMETRIA | L. ATTERBERG |  |  |  | CLASIFICACION | COLAPSO | PROCTOR NORMAL | C.B.R. | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m) |  | (%) | % Gravas | % Arenas | % Finos | L.L. | L.P. | I.P. | M.0. | CO3= | SO3= | H.R.B | USCS | PG-3 | Kg/cm2 | Inmer-sión | Wopt | máx | 95% PN | 98% PN | Hinch. |  |
| C-1 | 0,40-2,70 | M-1 |  | 1 | 20 | 79 | 28,0 | 18,2 | 9,8 | 0,3 |  |  |  | CL | TOL.* |  |  | 17,1 | 1,72 | 3,6 | 5,1 | 0,1 |  |
| C-2 | 0,30-1,30 | M-1 |  | 69 | 19 | 12 | 37,0 | 25,5 | 11,5 | 0,2 |  |  |  | GP-GM | ADEC.* |  |  | 11,0 | 1,83 | 5,1 | 7,4 | 0,1 |  |
| C-2 | 1,30-2,40 | M-2 |  | 76 | 16 | 8 | 38,5 | 28,0 | 10,5 | 0,1 |  |  |  | GP-GM | ADEC.* |  |  | 10,1 | 1,91 | 7 | 11 | NO |  |
| C-3 | 0,40-0,80 | M-1 |  | 73 | 15 | 12 | 47,8 | 35,7 | 12,1 | 0,5 |  |  |  | GP-GM | TOL.* |  |  | 22,6 | 1,55 | 3,3 | 4,2 | 0,1 |  |
| C-4 | 0,40-1,20 | M-1 |  | 0 | 16 | 84 | 43,4 | 22,7 | 20,7 | 0,8 |  |  |  | CL | TOL.* |  |  | 20,8 | 1,69 | 3,2 | 4,1 | 0,6 |  |
| C-5 | 0,30-2,70 | M-1 |  | 72 | 19 | 9 | 39,7 | 29,4 | 10,3 | 0,2 |  |  |  | GP-GM | ADEC.* |  |  | 14,7 | 1,89 | 8 | 12 | < 0,1 |  |
| C-6 | 0,20-0,80 | M-1 |  | 31 | 16 | 53 | 40,1 | 25,4 | 14,7 | 0,4 |  |  |  | CL | TOL.* |  |  | 17,2 | 1,76 | 4,7 | 6,3 | 0,4 |  |
| C-7 | 0,30-0,80 | M-1 |  | 22 | 15 | 63 | 31,8 | 16,4 | 15,4 | 0,3 |  |  |  | CL | TOL.* |  |  | 14,2 | 1,86 | 4,1 | 6,3 | 0,3 |  |
| C-8 | 0,30-0,90 | M-1 |  | 3 | 30 | 67 | 29,1 | 16,8 | 12,3 | 0,5 |  |  |  | CL | TOL.* |  |  | 16,9 | 1,78 | 4,5 | 6,1 | 0,2 |  |
| C-9 | 0,20-0,68 | M-1 |  | 22 | 10 | 68 | 48,8 | 24,5 | 24,3 | 0,3 |  |  |  | CL | TOL.* |  |  | 16,4 | 1,68 | 3,6 | 4,9 | 1,6 |  |
| C-10 | 0,20-1,00 | M-1 |  | 66 | 17 | 17 | 46,0 | 27,0 | 19,0 | 0,4 |  |  |  | GC | TOL.* |  |  | 26,0 | 1,48 | 3,6 | 4,8 | 0,2 |  |
| C-11 | 0,60-1,40 | M-1 |  | 44 | 23 | 39 | 34,8 | 18,5 | 16,3 | 0,4 |  |  |  | GC | TOL.* |  |  | 13,1 | 1,87 | 6 | 9 | 0,4 |  |
| C-12 | 0,30-0,70 | M-1 |  | 39 | 26 | 35 | 41,6 | 25,8 | 15,8 | 0,7 |  |  |  | SC | TOL.* |  |  | 20,4 | 1,64 | 3,1 | 3,8 | 0,4 |  |
| C-13 | 0,65-1,00 | M-1 |  | 50 | 28 | 32 | 35,5 | 21,2 | 14,3 | 0,3 |  |  |  | GC | ADEC.* |  |  | 14,5 | 1,83 | 5,3 | 7,1 | 0,3 |  |
| C-14 | 0,60-0,90 | M-1 |  | 11 | 81 | 28 | 49,1 | 27,9 | 21,2 | 0,6 |  |  |  | SC | TOL.* |  |  | 30,5 | 1,46 | 3,2 | 4,3 | 0,7 |  |
| C-14 | 1,00-1,50 | M-2 |  | 0 | 21 | 79 | 76,0 | 30,0 | 46,0 | 0,2 |  |  |  | CH | INAD.* |  |  | 26,3 | 1,59 | 1,9 | 2,5 | 3,2 |  |
| C-15 | 0,20-0,80 | M-1 |  | 54 | 3 | 43 | 29,2 | 17,9 | 11,3 | 0,2 |  |  |  | GC | TOL.* |  |  | 15,0 | 1,82 | 4,9 | 6,6 | 0,2 |  |
| C-16 | 0,65-1,60 | M-1 |  | 0 | 9 | 91 | 33,2 | 21,1 | 12,1 | 0,4 |  |  |  | CL | TOL.* |  |  | 21,0 | 1,62 | 3,4 | 4,1 | 0,3 |  |
| C-17 | 0,35-0,70 | M-1 |  | 70 | 11 | 19 | 36,8 | 23,9 | 12,9 | 0,3 |  |  |  | GC | ADEC.* |  |  | 18,0 | 1,70 | 4,1 | 5,4 | 0,2 |  |
| C-18 | 0,20-0,80 | M-1 |  | 57 | 13 | 30 | 35,3 | 19,7 | 15,6 | 0,4 |  |  |  | GC | ADEC.* |  |  | 18,1 | 1,69 | 3,9 | 4,8 | 0,3 |  |
| C-18 | 0,80-1,10 | M-2 |  | 34 | 22 | 44 | 42,1 | 26,0 | 16,1 | 0,7 |  |  |  | SC | TOL.* |  |  | 23,8 | 1,50 | 3,1 | 3,7 | 0,3 |  |

* Según los ensayos realizados.